26.06.2020     Экзамен по дисциплине

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Экзамен  (письменный) в форме  теста

Экзаменационный тест по дисциплине «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Инструкция

1. Данный тест выполняется в течении 30 минут.

2. Дополнительно 5-10 минут даются для проверки теста.

3. Выполненный тест высылается преподавателю на электронную почту dia.npet@mail.ru в течении 45 минут после начала экзамена.

4. Началом экзамена считается время, когда преподаватель отправил тест студенту на его электронную почту.

5. Просроченные ответы теста (более 60 минут от начала экзамена)  не принимаются, экзамен — не сдан, оценка 2 (неудовлетворительно).

6. Ответы на экзаменационный тест оформляются в любом удобном для студента варианте:

- скопировать тест, отметить в скопированном тесте правильные ответы, например, выделить жирным цветным шрифтом, оформить практическую часть;

-открыть тест в эл.почте, на отдельном листе бумаги в рукописном варианте, оформить варианты ответов, например, вопрос 1. - ответ а)….., оформить практическую часть,  сфотографировать и направить преподавателю;

-другие варианты, которые возможно перевести в бумажный носитель.

Оценка экзаменационного теста

В тесте 15 теоретических вопросов и один — практический:

5 (отлично) — все ответы правильные 15+1,

4 (хорошо) — 13-14  правильных теоретических ответа + 1 правильный практический ответ,

3 (удовлетворительно) — 10-12 правильных теоретических ответа и в основном правильный практический ответ,

2 (неудовлетворительно)  - менее 10 правильных ответов в независимости от практического ответа или отсутствие практического ответа в независимости от количества правильных теоретических ответов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ

по дисциплине МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Выполнил студент гр. МТЭ-19

-___________________________________

26.06.2020

время начала теста - 09.00

время сдачи ___________

Задание:

1. Теоретические вопросы: отметьте правильный, на ваш взгляд, ответ

| Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. К наиболее распространенным типам кристаллических решеток металлов и сплавов относят: | а) ОЦК б) ГЦК в) ГПУ г) все ответы верны |
| 2. Реальные кристаллы могут иметь следующие дефекты кристаллических решеток: | а) точечные б) линейные в) поверхностные г) все ответы верны |
| 3. В результате кристаллизации металлов и сплавов могут образоваться кристаллические структуры типа: | а) ограниченный твердый раствор б) механическая смесь в) неограниченный твердый раствор г) химическое соединение д) все ответы верны |
| 4. К механическим свойствам металлов и сплавов относят: | а) прочность б) твердость в) ударную вязкость г) все ответы верны |
| 5. Микроанализ сплава позволяет определить: | а) размер зерна б) наличие микродефектов в) фазовое состояние сплава г) все ответы верны |
| 6. Пластичность металла характеризуется: | а) относительным удлинением б) относительным сужением в) ударной вязкостью г) все ответы верны |
| 7. Устранить с обработанного металла наклеп можно: | а) закалкой б) плавлением в) раскислением г) отжигом |
| 8. Сталь — это сплав: | а) железа и от 2,14% углерода б) железа, от 2,14% углерода и др. легирующих компонентов в) железа и углерода до 6% г) железа и до 2,14% углерода |
| 9. В маркировке легированной стали, содержащиеся в ней компоненты обозначаются буквами: | а) Х - хром б) Ф - ванадий в) С - кремний г) все ответы верны |
| 10. К цветным металлам НЕ относят: | а) сталь б) бронзу в) латунь г) все ответы верны |
| 11. К неметаллическим материалам относят: | а) полимеры б) керамику и стекло в) минеральные масла г) все ответы верны |
| 12. К процессу обработки металлов резанием относят: | а) токарную обработку б) фрезерование в) сверление г) все ответы верны |
| 13. Для того, чтобы выбрать материал для изготовления какой-либо детали или конструкции необходимо знать: | а) химический состав материала б) свойства материала в) стоимость материала г) все ответы верны |
| 14. Коррозия металлов это: | а) процесс разрушения металлов под действием агрессивной среды б) это самопроизвольный процесс разрушения металлов и сплавов в) это процесс разрушения, который нельзя исключить, его можно только замедлить г) все ответы верны |
| 15. Чугун отличается от стали тем, что: | а) чугун — прочнее б) чугун — более твердый в) чугун — более хрупкий г) все ответы верны |

2. Практическое задание:

Определить глубину резания при обтачивании заготовки диаметром D = 54мм на токарном станке в два прохода. При переходе предварительной обработки заготовка обтачивается до D0 = 50мм , а при окончательной обработке до d = 49мм: